沥 青 温 拌 改 性

四 合 一 再 生 剂

添加使用说明书

一剂四效  ·  再生 + 温拌 + 改性 + 净味

依据：JTG/T 5521-2019《公路沥青路面再生技术规范》

参考：DB34/T 5438-2026《厂拌温拌再生沥青混合料路面技术规范》

适用范围：高比例 RAP 厂拌热再生 / 就地热（温）再生 / 超薄罩面

编制单位：常州信拓路面改性材料有限公司

编制日期：2026.7.28

目    录

一、产品概述	1

二、适用范围	2

三、技术参数与性能指标	2

四、四合一功能详解	3

五、掺量确定方法	4

六、厂拌热再生添加工艺	5

七、就地热（温）再生添加工艺	5

八、施工温度控制	6

九、质量检验与验收标准	7

十、安全操作与防护措施	7

十一、储存与运输要求	8

十二、环保与碳排放	9

十三、常见故障与排除方法	9

十四、注意事项与禁忌	10

十五、附录：掺量计算示例	10

一、产品概述

本产品为 A 型四合一复合型沥青再生剂，以高纯度生物质油/精制芳烃油为载体，复配高活性物质、低分子再生功能组分、特种高分子改性材料及净味抗老化助剂精制而成，一剂同时实现以下四大功能：

| 功能 | 机理 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| ① 再生 | 补充老化沥青流失的饱和分、芳香分，溶解分散沥青质 | 恢复针入度、延度，降低软化点 |
| ② 温拌 | 表面活性组分降低沥青高温粘度，改善流动性 | 拌和温度降低 20~40℃，节能减碳 |
| ③ 改性 | 高分子材料形成三维网状结构，增强沥青膜强度 | 动稳定度提升 30~50%，抗车辙 |
| ④ 净味 | 净味剂捕集沥青烟气中的 VOCs 和刺激性气味分子 | 沥青烟减排 40~60%，施工现场无异味 |

1.1 产品特点

- 一剂四效：再生 + 温拌 + 改性 + 净味，减少多剂分别添加的工序和误差

- 与石化沥青天然相容，渗透速度快、分散效率高（比石化类再生剂高 30%）

- RAP 掺量可达 50%~80%，满足全比例再生需求

- 开杯闪点 250~300℃，安全性远高于普通再生剂（≥220℃）

- 低 VOCs 排放，生物质含量高（生物基型 ≥99%），符合 REACH 法规

- 夏季候场时间 ≥24h，冬季 ≥12h，解决施工现场保温痛点

- 可减少新沥青用量 5~10 kg/吨混合料，降低综合成本

1.2 成分构成（典型配方范围）

| 组分 | 占比 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物质油/芳烃油（载体） | 40~60% | 溶解分散沥青质，补充轻质组分 | 生物基/石化基可选 |
| 高活性再生功能组分 | 10~20% | 精准恢复沥青胶体结构 | 核心功能 |
| 高分子改性材料 | 5~15% | 增强高温稳定性、抗车辙 | SBS/SEBS 类 |
| 温拌降粘组分 | 3~8% | 降低拌和粘度，实现低温施工 | 表面活性剂类 |
| 净味抗老化助剂 | 1~5% | 捕集 VOCs、抑制氧化老化 | 复配抗氧剂 |

二、适用范围

2.1 适用场景

- 高速公路大中修：RAP 掺量 50%~80% 厂拌热再生，旧料全比例利用

- 国省干线、市政道路：再生 + 超薄罩面（1~2 cm）一体化施工

- 就地热（温）再生：机组同步喷洒，恢复表面层性能

- 重载交通路段：改性功能提升动稳定度，适用于长大纵坡、十字路口

- 城市夜间施工：净味功能减少扰民投诉

- 高寒地区：温拌功能延长有效压实窗口

- 排水沥青路面（OGFC）再生：高粘改性功能适配

2.2 不适用范围

⚠ 严禁用柴油、机油、煤焦油、轻油等替代四合一再生剂

⚠ 不适用于因结构层破坏需翻修的路面（应先结构补强）

⚠ 生物基型在 -10℃ 以下直投时需预热至 15℃ 以上再使用

三、技术参数与性能指标

3.1 基本物化指标

| 检测项目 | 技术指标 | 试验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 棕红色至黑色均匀液体/膏体 | 目测 | — |
| 密度（15℃）g/cm³ | 0.90~1.10 | GB/T 1884 | — |
| 开杯闪点 ℃ | 190 |  | 安全亮点 |
| 60℃运动粘度 cSt | 30-800 | GB/T 265 | 依型号 |
| 含水率 % | ≤ 0.5 | GB/T 260 | — |

3.2 四合一功能效果指标

| 功能维度 | 技术指标 | 试验方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【再生】针入度恢复率 | ≥ 85%（高活性型 ≥90%） | JTG E20 T0604 | 核心 |
| 【再生】软化点降幅 ℃ | 较老化沥青降低 10~20 | JTG E20 T0606 | 核心 |
| 【再生】15℃延度 cm | ≥ 50（TFOT 后） | JTG E20 T0605 | 抗裂 |
| 【温拌】拌和降温 ℃ | 20~40 | 黏温曲线法 | 节能 |
| 【温拌】压实温度降幅 ℃ | ≥ 20 | 现场实测 | 延长窗口 |
| 【改性】动稳定度 次/mm | ≥ 3500（基质）/ ≥5000（SBS） | JTG E20 T0719 | 车辙 |
| 【改性】冻融劈裂比 TSR % | ≥ 80 | JTG E20 T0729 | 水稳 |
| 【净味】沥青烟减排 % | ≥ 40（典型 50~60） | HJ 734 / 现场检测 | 环保 |
| 【净味】VOCs 排放 g/kg | ≤ 0.5 | HJ 734 | 净味 |

四、四合一功能详解

4.1 再生功能

针对老化沥青流失饱和分、芳香分导致沥青质集聚的问题，通过高活性再生组分快速渗透、溶解分散沥青质，重新平衡沥青四组分（沥青质/胶质/芳香分/饱和分），精准恢复针入度、延度与软化点。

关键技术指标：再生后沥青针入度恢复率 ≥85%，TFOT 后延度保持率 ≥65%，可满足 RAP 掺量 80% 以上全比例再生。

4.2 温拌功能

表面活性降粘组分在高温下吸附于沥青胶团表面，降低界面张力，使沥青在较低温度下仍保持良好的流动性和裹覆性。降温幅度 20~40℃，压实温度可降低 ≥20℃，显著延长施工有效时间窗口。

4.3 改性功能

特种高分子材料（SEBS/SBS 类）在沥青中形成三维网状结构，显著提升高温抗车辙能力和低温抗裂性能。动稳定度可达 3500~5000 次/mm，适用于重载交通和长大纵坡路段。

4.4 净味功能

净味助剂通过物理吸附和化学捕集双重机制，减少沥青加热过程中 VOCs、H₂S、SO₂ 等刺激性气体的释放。施工现场沥青烟减排 40~60%，基本无刺激性气味，适合城市夜间施工和居民区周边作业。

五、掺量确定方法

四合一再生剂掺量须由试验室通过抽提试验确定，严禁凭经验盲目添加。

5.1 老化程度分级与推荐掺量

| 老化等级 | 旧沥青针入度（0.1mm） | A 型四合一掺量* | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | 60~75 | 0.3‰~0.5‰ | 按混合料总质量 |
| 中度 | 40~60 | 0.5‰~0.8‰ | 常见工况 |
| 重度 | 20~40 | 0.8‰~1.0‰ | 高掺量 RAP |

* 四合一型产品活性高，掺量按再生剂占混合料总质量千分比计（非占旧沥青百分比），具体以厂家推荐和试验为准。

5.2 按 RAP 掺量的经验参考

| RAP 掺量 % | 四合一再生剂占混合料 ‰ | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 20~30 | 0.3~0.5 | 轻度再生+温拌为主 |
| 30~50 | 0.5~0.8 | 中度再生+改性增强 |
| 50~80 | 0.8~1.0 | 重度再生+全比例利用 |
| >80（全比例） | 1.0~1.2 | 须经专项试验验证 |

5.3 针入度调和法公式（再生组分）

估算再生功能对旧沥青的掺量 P：

P = [(lg K₀ - lg Kmix) / (lg K₀ - lg Kr)] × 100%

式中：K₀—旧沥青针入度（0.1mm）；Kmix—目标针入度（0.1mm）；Kr—再生剂调和针入度（0.1mm）。

⚠ 四合一产品整体掺量按 5.2 节经验表选取即可，无需单独拆分再生/温拌/改性/净味各组分。

六、厂拌热再生添加工艺

6.1 设备要求

- 拌合楼增设 RAP 专用料仓（≥2 个，带防离析装置）

- RAP 间接加热滚筒（火焰不直接接触料）

- 四合一再生剂独立计量泵 + 雾化/喷射系统（液体型）

- 或直接投料装置（颗粒/膏体型）

- 质量流量计或高精度齿轮泵（精度 ±0.5%）

- 控制系统具备再生剂自动配比和温度联动功能

6.2 投料顺序（关键）

| 步骤 | 操作内容 |
| --- | --- |
| Step 1 | 新集料进入搅拌缸 |
| Step 2 | RAP 进入搅拌缸，同时四合一再生剂同步雾化喷洒（或颗粒直投） |
| Step 3 | 干拌 10~15 秒（再生渗透 + 温拌降粘 + 改性分散同步进行） |
| Step 4 | 喷入新沥青（基质或改性） |
| Step 5 | 加入矿粉 |
| Step 6 | 湿拌 40~50 秒，总拌和时间 55~90 秒 |

6.3 计量与标定

- 液体型：质量流量计或齿轮泵计量，精度 ±0.5%

- 颗粒/膏体型：按袋/桶计量直投拌缸

- 每班开工前标定一次泵流量或称量校准

- RAP 含水率 >3% 时须延长烘干时间

- 每 5000 吨 RAP 复测旧沥青指标，动态调整掺量

七、就地热（温）再生添加工艺

7.1 就地温再生（推荐）

- 加热机组将旧路面加热至 100~140℃（温再生窗口）

- 四合一再生剂预热至规定温度（液体型 60~100℃）

- 再生剂通过机组喷洒系统均匀喷洒于加热后的旧路面

- 耙松、复拌、补充新料（如需要）、摊铺、碾压

- 净味功能在加热阶段即开始发挥，减少现场烟气

7.2 就地热再生

- 加热机组将旧路面加热至 120~160℃

- 再生剂预热至 80~120℃，注入机组喷洒系统

- 翻松、复拌、摊铺、碾压（同常规就地热再生）

八、施工温度控制

8.1 厂拌四合一再生温度

| 控制环节 | 四合一再生（℃） | 传统热再生（℃） | 降温 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAP 加热 | 100~130 | 110~140 | ↓10~20 |
| 新沥青加热 | 130~155 | 155~165 | ↓15~25 |
| 新集料加热 | 155~175 | 170~180 | ↓10~20 |
| 拌和温度 | 120~150 | 150~165 | ↓20~40 |
| 出料温度 | 115~150 | 140~165 | ↓20~35 |
| 碾压温度 | 100~130 | 120~150 | ↓20~30 |

8.2 超薄罩面（1~2 cm）专用温度

- 拌和温度：135~145℃（比普通再生低 10~15℃）

- 出料温度：130~140℃

- 摊铺温度：≥125℃

- 初压温度：110~120℃（钢轮紧跟）

- 复压温度：90~110℃（胶轮）

- 终压温度：≥80℃

⚠ 严禁 RAP 火焰直烘！即使温拌温度较低，火焰直烘仍会导致局部过热、旧沥青二次老化。

⚠ 出料温度超 195℃ 必须废弃。

九、质量检验与验收标准

9.1 来料检验

| 检验项目 | 频率 | 标准 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黏度（60℃） | 每批次 | 符合型号范围 | GB/T 265 |
| 闪点 | 每批次 | ≥ 250℃ | GB/T 267 |
| 密度 | 每批次 | 0.90~1.10 | GB/T 1884 |
| 针入度恢复率 | 每批次 | ≥ 85% | JTG E20 |
| TFOT 后粘度比 | 每月一次 | ≤ 1.15 | JTG E20 |
| 净味效果 | 每批次 | VOCs ≤0.5 g/kg | HJ 734 |

9.2 生产过程检验

- 每班检测再生剂罐温、泵流量、RAP 含水率（≤3%）

- 每日抽提再生混合料胶结料针入度，对比设计值 ±5 以内合格

- 每 5000 吨 RAP 复测旧沥青指标，动态调整掺量

- 出料温度连续监测，超温废弃

- 观察外观：无花白料、无"乌脆坨"、裹覆均匀、无异味

9.3 成品混合料验收指标

| 检测项目 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 马歇尔稳定度 kN | ≥ 8.0（改性型 ≥10） | JTG E20 T0709 |
| 流值 mm | 2~4 | JTG E20 T0709 |
| 残留稳定度 % | ≥ 80（改性型 ≥85） | JTG E20 T0709 |
| 冻融劈裂强度比 TSR % | ≥ 80（改性型 ≥85） | JTG E20 T0729 |
| 动稳定度 次/mm | ≥ 3500（改性型 ≥5000） | JTG E20 T0719 |
| 再生沥青针入度 | 目标标号±15% | JTG E20 T0604 |
| 15℃弯拉应变 με | ≥ 2500（改性型 ≥3000） | JTG E20 T0715 |

十、安全操作与防护措施

10.1 个人防护装备（PPE）

- 耐油耐热防化手套

- 防化护目镜或全面罩

- 防毒防尘口罩（有机蒸气滤盒）

- 耐油防化工作服 + 反光背心

- 防砸防穿刺安全鞋

10.2 操作安全

- 加热系统使用防爆电机，设备可靠接地

- 储罐设温度监控和溢流保护，液体型预热 ≤135℃

- 严禁在加热区使用明火或吸烟

- 接触皮肤后先用煤油/松节油擦净，再用肥皂水清洗

- 入眼后立即用流动清水冲洗 15 分钟并就医

- 作业区强制通风，密闭空间须佩戴呼吸防护

- 生物基型虽闪点高（≥250℃），仍须按易燃液体管理

10.3 消防要求

- 配备泡沫、干粉、CO₂ 灭火器（禁用直流水柱）

- 储罐区设防火堤和泄漏收集池

- 消防通道畅通，标识清晰

- 定期消防演练，每年不少于 2 次

十一、储存与运输要求

11.1 储存条件

- 库房阴凉通风、避雨防晒，远离热源和明火

- 液体型储存温度 ≤80℃，膏体 ≤60℃，桶装 ≤3 层

- 桶口朝上，防止泄漏

- 保质期 2 年（生物基型可达 3 年），超期须复测

- 分层产品须搅拌均匀后再使用

- 禁与强酸、强碱、氧化剂混存

11.2 运输要求

- 闪点 ≥250℃，属非危化品，按普通化学品运输

- 运输车辆配备防泄漏托盘和灭火器材

- 桶装堆叠牢固，防止倾倒

- 夏季高温时段避免阳光暴晒运输

- 废桶交由有资质单位回收处理

十二、环保与碳排放

四合一再生剂的核心环保价值（量化）：

- 沥青烟气（CO、H₂S、沥青雾、VOCs）减排 40%~60%

- CO₂ 排放降低 30%~50%（每吨混合料减 2.4~4.5 kg CO₂）

- 燃料消耗减少 8~15 kg/吨混合料

- RAP 高掺量（50%~80%）减少新石料开采和废弃

- 生物基型生物质含量 ≥99%，原料可再生、可降解

- 符合欧盟 REACH 法规，满足绿色工厂和绿色施工评价标准

- 泄漏物料用沙土围堵回收，严禁冲入下水道

- 废油、废桶、废滤芯分类收集，交有资质单位处置

- 施工场地设置沉淀池和隔油池，噪声符合 GB 12523

十三、常见故障与排除方法

| 故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵流量不稳 | 黏度过高/管道堵塞/泵磨损 | 加热至规定温度，清洗管道，检修泵 |
| 喷洒不均匀 | 喷嘴堵塞/雾化压力不足 | 清洗或更换喷嘴，调整气压 |
| 混合料花白料 | 拌和时间不足/RAP含水高/温度偏低 | 延长拌和时间，提高温度，降含水率 |
| 出现"乌脆坨" | 再生渗透不足/老化评估偏低 | 提高掺量，延长干拌，复测旧沥青 |
| 再生后沥青偏硬 | 再生组分相对不足 | 增加掺量或换高活性型号 |
| 动稳定度不足 | 改性组分分散不均/掺量偏低 | 延长湿拌时间，检查改性组分活性 |
| 现场仍有气味 | 净味剂失效/加热温度过高 | 检查产品有效期，降低加热温度 |
| 储罐底部沉淀 | 长期静置/温度偏低 | 加热搅拌均匀后使用 |

十四、注意事项与禁忌

⚠ 严禁用柴油、轻油、机油、煤焦油等替代四合一再生剂

⚠ 严禁不分老化程度统一掺量，必须试验确定

⚠ 严禁 RAP 火焰直接接触加热

⚠ 严禁再生剂后喷与新沥青同时加入（渗透不均）

⚠ 严禁超温施工（出料 >195℃ 必须废弃）

⚠ 严禁在通风不良环境下进行加热操作

⚠ 掺量在满足指标前提下宜少用，过多会导致高温车辙

⚠ 不同厂家/型号的四合一产品不得混用

⚠ 生物基型冬季直投时须预热至 15℃ 以上，防止结晶

十五、附录：掺量计算示例

示例条件

- RAP 掺量：60%（高掺量工况）

- RAP 中旧沥青含量：5.0%

- 旧沥青 25℃针入度：28（0.1mm）— 重度老化

- 目标再生沥青针入度：70（0.1mm，70# 沥青）

- 使用 A 型四合一再生剂

计算过程

按 RAP 掺量 60% 查表 5.2，取四合一再生剂掺量 0.9‰：

四合一再生剂用量 = 1000 kg × 0.9‰ = 0.9 kg/吨混合料

即每吨再生混合料仅需添加约 0.9 kg 四合一再生剂（活性高、用量省）。

对比：普通再生剂方案

若采用普通再生剂（按旧沥青质量 9% 计算）：

普通再生剂 = 1000 kg × 60% × 5.0% × 9% = 2.7 kg/吨混合料

四合一方案用量 0.9 kg vs 普通再生剂 2.7 kg，节省 67% 用量，同时额外获得温拌、改性、净味三项功能，综合成本更低。

再生效果验证

室内试拌验证（按 JTG/T 5521-2019）：

- 再生沥青 25℃针入度：目标 70±15% → 实测 65~75（合格）

- 软化点：较老化沥青降低 ≥10℃（合格）

- 15℃延度：≥50 cm（合格）

- 马歇尔稳定度：≥8.0 kN（合格）

- 冻融劈裂 TSR：≥80%（合格）

- 动稳定度：≥3500 次/mm（改性功能体现）